|  | Ormiston Wire 1 Fleming Way Isleworth Middlesex TW7 6EU Tel: 020 8569 7287 Email: info@ormistonwire.co.uk Web: www.ormiston-wire.co.uk |
| --- | --- |
| Stainless Steel Rope AISI 316 1 March 2023 |
| Diameter (MM) | Construction | Part Number | Strength(KGS) | Price per Metre |
| 1.5 | 7 x 19 | 703-1500 | 170 | £3.19 |
| 1.5 | 7 x 19 | 703-1500AISI304 | 170 | £2.63 |
| 2 | 7 x 19 | 703-2000 | 230 | £1.66 |
| 2.5 | 6 x 19 | 609-2500 | 340 | £1.41 |
| 2.5 | 7 x 19 | 703-2500 | 360 | £1.50 |
| 3 | 7 x 19 | 703-3000 | 510 | £1.76 |
| 3.4 | 7 x 19 | 703-3400 | 700 | £2.12 |
| 4 | 7 x 19 | 703-4000 | 900 | £2.19 |
| 5 | 7 x 19 | 703-5000 | 1420 | £2.73 |
| 6 | 7 x 19 | 703-6000 | 2050 | £4.04 |
| 7 | 7 x 19 | 703-7000 | 2700 | £4.75 |
| 8 | 7 x 19 | 703-8000 | 3600 | £5.89 |
| 12 | 7 x 19 | 703-12MM | 8160 | £10.40 |
| 1 | 1 x 19 | 701-1000 | 110 | £0.46 |
| 1.5 | 1 x 19 | 701-1500 | 200 | £0.47 |
| 2 | 1 x 19 | 701-2000 | 320 | £0.60 |
| 2.5 | 1 x 19 | 701-2500 | 500 | £0.75 |
| 3 | 1 x 19 | 701-3000 | 730 | £0.96 |
| 3.5 | 1 x 19 | 701-3500 | 1000 | £1.24 |
| 4 | 1 x 19 | 701-4000 | 1300 | £1.60 |
| 5 | 1 x 19 | 701-5000 | 2000 | £2.58 |
| 6 | 1 x 19 | 701-6000 | 2800 | £3.55 |
| 7 | 1 x 19 | 701-7000 | 3500 | £4.84 |
| 8 | 1 x 19 | 701-8000 | 4600 | £6.03 |
| 10 | 1 x 19 | 701-0000 | 7200 | £9.54 |
| 1.5 | 7 x 7 | 702-1500 | 155 | £0.73 |
| 2 | 7 x 7 | 702-2000 | 240 | £0.95 |
| 2 | 6 x 7 | 700-2000 | 220 | £0.82 |
| 2.5 | 7 x 7 | 702-2500 | 400 | £1.06 |
| 3 | 7 x 7 | 702-3000 | 550 | £1.26 |
| 3.4 | 7 x 7 | 702-3200 | 780 | £2.78 |
| 4 | 7 x 7 | 702-4000 | 1000 | £1.66 |
| 5 | 7 x 7 | 702-5000 | 1500 | £2.27 |
| 6 | 7 x 7 | 702-6000 | 2100 | £3.28 |
| 3.4 | 1 x 7 | 608-3400 | 900 | £1.35 |
| 2.5 | Compacted strand | 607-2500 | 690 | £2.05 |
| 3.0 | Compacted strand | 607-3000 | 1000 | £2.30 |
| 4.0-6.0 PVC CVD White | 1 x 19 | 709-6000 | 1300 | £1.63 |
| 4.0-6.0 PVC CVD White | 7 x 7 | 710-6000 | 1000 | £3.03 |
| 5.0-9.0 PVC CVD White | 1 x 19 | 709-9000 | 2000 | £2.78 |
| Galvanised Rope |
| Diameter (MM) | Construction | Part Number | Strength(KGS) | Price per Metre |
| 1.5 | 7 x 7 | 720-1500 | 180 | £0.35 |
| 2 | 7 x 7 | 720-2000 | 276 | £0.43 |
| 2.5 | 7 x 7 | 720-2500 | 435 | £0.45 |
| 3 | 7 x 7 | 720-3000 | 629 | £0.47 |
| 4 | 7 x 7 | 720-4000 | 1080 | £0.64 |
| 5 | 7 x 7 | 720-5000 | 1620 | £0.75 |
| 3 | 6 x 19 | 722-3000 | 490 | £0.64 |
| 4 | 6 x 19 | 722-4000 | 880 | £0.77 |
| 5 | 6 x 19 | 722-5000 | 1380 | £0.95 |
| 6 | 6 x 19 | 722-6000 | 1990 | £1.04 |
| 4.0-6.0 PVC CVD White | 7 x 7 | 605-6000 | 1080 | £1.19 |
| 2.5-5.0 PVC CVD Clear | 7 x 7 | 602-5000 | 435 | £0.91 |

| Gripple |
| --- |
| Ormistons Part Number | Wire Sizes | Strength | Number per Pack | Price per Pack |
| 719-0015 | 1.5mm | 10kg | 10 | £37.75 |
| 719-0015EXP | 1.5mm | 15kg | 10 | £41.14 |
| 719-0040L | 4.0mm | 300kg | 5 | £46.83 |
| 719-D2 | 2.00mm | 75kg | 2 | £20.23 |
| 719-D3 | 3.00mm | 150kg | 2 | £21.97 |
| 719-D4 | 4.00mm | 300kg | 2 | £23.30 |
| 719-D5 | 5.00mm | 400kg | 2 | £23.30 |
| 719-D6 | 6.00mm | 500kg | 2 | £34.32 |
| 715-0004 Tension Tool | ALL |  | 1 | £165.30 |
| 719-M6 Anchor Adt. |  |  | 10 | £10.54 |
| Ferrules to BS 5281 |
| Copper |
| Code Number | Part Number | Price per pack 100 |
| 1.5 | 716-0015 | £13.50 |
| 2 | 716-0020 | £15.18 |
| 2.5 | 716-0025 | £19.36 |
| 3 | 716-0030 | £22.91 |
| 3.5 | 716-0035 | £30.53 |
| 4 | 716-0040 | £44.73 |
| 4.5 | 716-0045 | £53.36 |
| 5 | 716-0050 | £61.37 |
| 6 | 716-0060 | £110.42 |

| Aluminium |
| --- |
| Code Number | Part Number | Price per pack 100 |
| 1.5 | 717-0015 | £8.26 |
| 2 | 717-0020 | £9.46 |
| 2.5 | 717-0025 | £10.17 |
| 3 | 717-0030 | £13.60 |
| 3.5 | 717-0035 | £18.73 |
| 4 | 717-0040 | £26.69 |
| 5 | 717-0050 | £37.05 |
| 6 | 717-0060 | £43.20 |
| Monel Seizing Wire |  |  |
| 0.90mm | 509-0901 | 20x10 mtrs £126.50 |
| Stainless Steel Eyebolt |  |  |
|  | 806-ST.STL EYEBS Thread Size M8 comes with nut and washer | £5.66 EACH |
| Felco Wire Cutters |  |  |
|  | 715-0002 Clean cuts up to 4mm | £64.90 |
| Ormiston Splicing Tool |  |  |
|  | 715-0000 | £49.50 |
| D-Shackles |  |  |
| 4.0mm | 803-0040 | £22.62 |
| 5.0mm | 803-0050 | £24.27 |
| 6.0mm | 803-0060 | £29.36 |
|  |  | Price per 10 |
| Stainless Steel Strainers |  |  |
| 4mm | 805-M4 | £6.49 |
| 5mm | 805-M5 | £8.09 |
|  |  | Each |
| Bulldog Grip (316) |  |  |
| 2.0mm | 804-0020 | £26.69 |
| 3.0mm | 804-0030 | £27.46 |
| 4.0mm | 804-0040 | £29.23 |
| 5.0mm | 804-0050 | £30.69 |
| 6.0mm | 804-0060 | £31.51 |
|  |  | Price per 10 |
| Code Number | Part Number | Price |
| Thimbles (316) Wire Size |  |  |
| 2.0mm | 801-0020 | £45.23 |
| 3.0mm | 801-0030 | £47.02 |
| 4.0mm | 801-0040 | £72.68 |
| 5.0mm | 801-0050 | £85.57 |
| 6.0mm | 801-0060 | £98.48 |
|  |  | Price per 100 |
| Wire Rope (316) Grips |  |  |
| 2mm | 802-0020 | £25.84 |
| 3mm | 802-0030 | £27.45 |
| 4mm | 802-0040 | £37.14 |
| 5mm | 802-0050 | £48.43 |
| 6mm | 802-0060 | £61.37 |
|  |  | Price per 10 |

| Size | Part Number | Nom Body Length | Price Each |
| --- | --- | --- | --- |
| Straining Screws | Hook & Eye |  |  |
| 4mm | SC312 | 60mm | £4.84 |
| 5mm | SC310 | 70mm | £5.65 |
| 6mm | SC311 | 100mm | £6.63 |
| 8mm | SC313 | 120mm | £8.09 |
| D Shackles (316) |  |  |  |
| 4 | D180 | £2.61 |  |
| 6 | D182 | £3.25 |  |
| 12 | D186 | £9.05 |  |

| Galvanised Fittings |
| --- |
| Size | Part Number | Price Each |
| Wire Rope Grips |  |  |
| 3 | GR120 | £0.42 |
| 4 & 5 | GR121 | £0.43 |
| 6 | GR122 | £0.50 |
| 8 | GR123 | £0.51 |
| 10 | GR124 | £0.65 |
| 11 | GR125 | £0.74 |
| 12 | GR126 | £0.92 |
| 16 | GR127 | £1.23 |